Beck+Heun GmbH  Postfach 42  D-35793 Mengerskirchen

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO ROKA COMPACT SHADOW

SISTEMA MONOBLOCCO PREFABBRICATO E COMPLETAMENTE ISOLATO SU 4 LATI, COMPOSTO DA SCHIUMA DI POLISTIRENE EPS 250 DA ca. 34KG/MCUBO,

classe di resistenza al fuoco classe B1 (ignifugo), completo di rivestimento esterno mineralizzante per ottimizzazione aggrapaggio intonaco (norma di riferimento DIN 53778 – disponibili prove di strappo per diverse tipologie di intonaco).

Cassonetto completo di canalino per passaggio cavo di alimentazione motore e profilo di fissaggio per corretto ancoraggio frangisole, finitura esterna allungata di 3cm, profilo porta intonaco in alluminio 10/10 lato esterno integrato, fianco in phonotherm rivestito di EPS, spalle in EPS 250 di spessore 124 mm corredate di vano alloggiamento guide frangisole e regoli per messa in squadra del sistema, profilo in pvc porta nastro espandente e guarnizione.

Sottobancale isolato per evitare ponti termici con profilo di rinforzo verticale in PVC o phonotherm altezza min. 86mm per finestre e 100mm per portefinestre.

2

Potere fonoisolante RWR

w

1,9 in dB (0,82 m )= 46db

Potere fonoisolante Rw in dB (2,66 m2)= 52db

Isolamento acustico normalizzato D

n,e,w

=57 db

Normative di riferimento DIN EN 20 140 10 – DIN EN ISO 140-3 – DIN EN ISO 717-1

Conduttività termica STYROPOR lamda=0,035 W/(m*k)

Normative di riferimento DIN EN ISO 10211 – DIN EN ISO 10077-2 2008-08 – DIN 4108 BEIBLATT2:2006-03

Beck+Heun GmbH	Geschäftsführer: Bernd Beck, Stefan Orth Steinstr. 4  D-35794 Mengerskirchen-Waldernbach	Amtsgericht  Limburg  HRB  3077

Telefon: +49 (0) 64 76/9132-0	Kreissparkasse Weilburg (BLZ 511 519 19) Kto.-Nr.: 100 033 844

Telefax: +49 (0) 64 76/9132-30	IBAN: DE 31 5115 1919 0100 0338 44  SWIFT-BIC.: HELA DEFI WEI

Internet: www.beck-heun.de  E-Mail: info@beck-heun.de	Id.-Nr. DE 112598437 St.-Nr. 2022930693