Beck+Heun GmbH  Postfach 42  D-35793 Mengerskirchen

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO ROKA COMPACT UNI SENZA OSCURAMENTO:

SISTEMA MONOBLOCCO PREFABBRICATO, COMPLETAMENTE ISOLATO SU 4 LATI, COMPOSTO DA SCHIUMA

DI POLISTIRENE EPS 250 DA ca. 34KG/MCUBO, classe di resistenza al fuoco classe B1 (ignifugo), completo di rivestimento esterno mineralizzante per ottimizzazione aggrappaggio intonaco (norma di riferimento DIN 53778 – disponibili prove di strappo per diverse tipologie di intonaco).

spalle in EPS 250 di spessore 92/124 mm complete di regoli per messa in squadra del sistema, profilo in pvc porta nastro espandente e guarnizione, profilo in PVC o PHONOTHERM sui tre lati interno/esterno spessore 10mm per fissaggio monoblocco a muratura e serramento/monoblocco/muratura.

Sottobancale isolato per eliminazione ponti termici con profilo di rinforzo verticale in PVC o phonotherm altezza min. 86mm per finestre e 100mm per portefinestre.

Conduttività termica STYROPOR lamda=0,035 W/(m*k)

Beck+Heun GmbH	Geschäftsführer: Bernd Beck, Stefan Orth Steinstr. 4  D-35794 Mengerskirchen-Waldernbach	Amtsgericht  Limburg  HRB  3077

Telefon: +49 (0) 64 76/9132-0	Kreissparkasse Weilburg (BLZ 511 519 19) Kto.-Nr.: 100 033 844

Telefax: +49 (0) 64 76/9132-30	IBAN: DE 31 5115 1919 0100 0338 44  SWIFT-BIC.: HELA DEFI WEI

Internet: www.beck-heun.de  E-Mail: info@beck-heun.de	Id.-Nr. DE 112598437 St.-Nr. 2022930693